2020年度清远市区新型墙体材料产品

备案公示表

| 序号 | 墙 材 企 业 名 称 | 地 址 | 墙材产品类型 | 检验依据 | 产品规格（mm） | 强度等级 （MU） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐昌市恒胜环保建材有限公司 | 乐昌市乐城街道练塘村 | 页岩烧结多孔砖 | GB/T 13544-2011 GB/T 5101-2017 | 240*115*1150mm 240*190*115mm 190*190*90mm 190*90*90mm 230*110*48mm | 15.0 |
| 2 | 宜章县奔腾新型建材有限公司 | 湖南省郴州市宜章县玉溪镇黄土山村 | 页岩烧结多孔砖 | GB/T 13544-2011 | 240*90*115mm 240*190*115mm | 15.0 |
| 3 | 肇庆福创环保建材有限公司 | 肇庆市高要区蚬岗镇富佛村 | 页岩烧结多孔砖 | GB/T 2542-2012 | 240*115*90mm 240*180*90mm | 10 |
| 4 | 广东清远市顺源新型建材有限责任公司 | 清远市石角镇灵洲村 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB/T 11968-2006 | 600*100*200mm 600*200*200mm | A5.0 B07 |
| 5 | 清远市鑫铜门业有限公司 | 清新区禾云镇产业工业园 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB/T 11968-2006 | 600*200*200mm | A5.0 B07 |

清远市建材行业协会

2020年9月29日